ROAD XYQUARD УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ БЕТОНА

|  | Уникальный материал, создающий толстослойное (4-6 мил) покрытие, может наноситься на разнообразные поверхности и применяться в качестве грунтовки для исправления местных дефектов, полной грунтовки, перекрашивающего слоя, подстилающего слоя или отделочного слоя (при внутренних работах). Годен к применению в полевых и производственных условиях. Обладает отличной адгезией к поверхностям из стали,алюминия, нержавеющей стали, оцинкованного железа, бетона, стеклотекстолита, или к подвергнувшимся старению покрытиям. |
| --- | --- |

Может наноситься на поверхности, подготовленные в соответствии со стандартами SSPC-SP-2, SP-3, SP-11, SP-6 или SP-10

|  | Описание продукта: Однокомпонентное, полиуретановое покрытие, отверждаемое влагой воздуха. Применяется в качестве грунтовки, подстилающего слоя или перекрашивающего слоя при работе по: бетону и оштукатуренным поверхностям подвергшимся старению алкидным, виниловым или эпоксидным покрытиям. стальной поверхности, подготовленные в соответствии со стандартами от St2 и выше. Может также применяться для создания самостоятельного покрытия когда не требуется устойчивость к воздействию УФ- излучения и видимого света. |
| --- | --- |

Преимущества:

- Отличные характеристики при применении в качестве перекрашивающего слоя по подвергшимся старению алкидным, эпоксидным и виниловым покрытиям.

- Может применяться в полевых условиях для исправления мелких дефектов окраски поверх покрытий из неорганических цинкосодержащих составов.

- Отличная адгезия к плотной ржавчине.

- Малое время ожидания перед нанесением последующего слоя.

- Отличная способность принимать поверх последующие слои покрытия.

- Не охрупчивается со временем.

- Отличные гидроизолирующие свойства

- Может применяться как отделочный слой для внутренних работ.

Характеристики:

| Цвет | Любой, согласно запросу |
| --- | --- |
| Блеск | Матовый |
| Тип отверждения | Под воздействием влаги, содержащейся в атмосферном воздухе |
| Основное плёнкообразующее | Ароматический полиуретан |
| Содержание основного вещества по объему | 55±2% |
| Содержание основного вещества по весу | 74±2% |
| Рекомендованная толщина сухого слоя в мкм | 135- 155 |
| Максимальная толщина влажного слоя в мкм | 270-310 |
| Рекомендованный теоретический расход кг/м2 | 0,37 |
| Время высыхания (в завис.от температуры и влажности воздуха) | На отлип: 1,5-3,0 ч |
| Полное высыхание | 8-24 ч |
| Удельный вес в кг/л | 1,32-1,56 |
| Расфасовка | 18,93л |