Архитектурное электромагнитное экранирование зданий магнезиально-шунгитовыми строительными материалами                      АЛЬФАПОЛ™

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2008

СОДЕРЖАНИЕ

1. Требования к экранированию зданий и помещений c целью защиты информации

2. Основные сведения о  магнезиально-шунгитовых радиоэкранирующих строительных материалах АЛЬФАПОЛ™

3. Преимущества магнезиально-шунгитовых радиоэкранирующих строительных материалов АЛЬФАПОЛ™

4. Влияние на здоровье человека

5. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

6. Экранирующие свойства  магнезиально-шунгитовых  строительных материалов АЛЬФАПОЛ™

7. Базовые технологии экранирования зданий и помещений

компании «АЛЬФАПОЛ»

1. Требования к экранированию зданий и помещений c целью защиты информации

В настоящее время в Российской Федерации действует Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 15.09.93 г. №912-51 «О государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранной технической разведки и от её утечки по техническим каналам». Требования по защите информации в последние годы значительно возросли. О значении и важности экранирования говорит и тот факт, что в США на разработку данной проблемы ежегодно затрачивается более 1% стоимости всей промышленной продукции.

Одним из основных способов защиты информации является электромагнитное экранирование зданий  (помещений), в которых расположены системы обработки информации. Современные требования к экранированным помещениям определяются комплексом факторов, воздействующих или могущих воздействовать в конкретных условиях на защищаемую информацию и обслуживающий персонал [1-3].

Основные факторы, воздействующие или могущие воздействовать на защищаемую информацию, имеющие электромагнитную природу, определены в  новой редакции ГОСТ  Р 51275 .

Основные факторы воздействия:

- электромагнитные излучения и поля в радиочастотном диапазоне, функционально присущие техническим средствам объектов информатизации (ТС ОИ);

- побочные электромагнитные излучения (ПЭМИ);

- паразитное электромагнитное излучение;

- наводки в электрических цепях, вызванные ПЭМИ, емкостными и индуктивными связями;

- непреднамеренные облучения ОИ электромагнитными полями техногенных источников;

- электромагнитные факторы грозовых разрядов и других природных явлений;

- доступ к защищаемой информации с применением технических средств радиоэлектронной разведки;

- несанкционированный доступ к защищаемой информации с использованием закладных устройств;

- искажение, уничтожение или блокирование информации путем намеренного силового электромагнитного воздействия в криминальных и преступных целях [5].

Вредные производственные факторы, воздействующие  на персонал, определены в руководящих документах СанПиН 2.2.4.1191-03, ГОСТ 12.4.124-83, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,  Р 2.2.2006-05 [6-9]. Приведем основные.

Вредные производственные факторы:

- техногенные факторы – в первую очередь электромагнитное излучение технических средств;

- вредные факторы (излучения) геоактивных зон;

- объемный резонанс электромагнитного излучения в экранированном помещении;

- экранирование естественного магнитного поля Земли;

- статическое электричество;

- нарушение аэроионного состава воздуха.

Рассматривая требования к экранированию зданий и помещений c целью защиты информации необходимо также учитывать факторы другой физической природы, воздействующие или могущие воздействовать на защищаемую информацию [4]:

Дополнительные факторы опасности:

- радиационное облучение ОИ техногенными источниками;

- термические факторы (пожары и т.д.);

- климатические факторы;

- механические факторы;

- биологические факторы (микробы, грызуны и т.д.);

- химические факторы (химически агрессивные среды и т.д.).

Применение магнезиально-шунгитовых радиоэкранирующих строительных материалов позволяет обеспечить комплексную защиту информации и персонала от  перечисленных выше факторов.

2. Основные сведения о  магнезиально-шунгитовых радиоэкранирующих строительных материалах АЛЬФАПОЛ™

Сухая строительная растворная смесь изготавливается на основе магнезита – вяжущее (MgO) и затворителя – бишофита (MgCl2)  Магнезиальный композит имеет формулу 3MgO∙MgCl2∙11H2O (плотность ρ = 1,86 г/см3).   Наполнителем служит шунгит III модификации Зажогинского месторождения. Содержание углерода в шунгите 30%. Шунгит является изотропным аморфным стекловатым веществом. Он содержит  в качестве наиболее обычной примеси тонко вкрапленный кварц, а также его прожилковые формы выделений.  Удельное объемное электрическое сопротивление композитного камня (МШСМ) не более 106 Ом х м., что соответствует требованиям ГОСТ 12.4.124-83 «Средства защиты от статического электричества. «Общие технические требования», п. 2.8.

ООО «АЛЬФАПОЛ»

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «СДЕЛАНО В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ» 2006 и 2007 годов,

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСОВ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 2005, 2006 и 2007 года

ОБЛАДАТЕЛЬ ЗНАКА ПОБЕДИТЕЛЯ СМОТРА - КОНКУРСА РОССИЙСКОГО ФОНДА ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ЛУЧШИЕ В РОССИИ», «ЛУЧШИЕ В МОСКВЕ», «ЛУЧШИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ:

1. Патент РФ № 2233255 «Смесь сухая строительная»

2. ТУ  5745 – 001 - 56234968 – 2001 Смеси магнезиально-шунгитовые растворные

3. ТУ  5745 – 002 – 56234968 - 2004 Смеси магнезиально-шунгитовые бетонные

4. ТУ  5745 – 004 – 56234968 - 2004 Смеси магнезиально-шунгитовые штукатурные

5. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.06.574.П.000578.02.06 от 15.02.06 г.

6. Санитарно–эпидемиологические заключение  № 78.01.06.574.П.000551.02.06  от 08.02.2006 г.

7. Санитарно–эпидемиологические заключение  № 78.01.06.574.П.000552.02.06 от 08.02.2006 г.

8. Санитарно–эпидемиологические заключение  № 78.01.06.574.П.0011766.03.07 от 26.03.2007 г.

Область применения МШСМ:

Для выравнивания потолков, внутренних и наружных стен, наклеивания штучных изделий, стяжек и покрытий пола  в производственных, жилых, общественных, административных и бытовых зданиях. В пищевых, фармацевтических, медицинских, полиграфических, детских  учреждениях. В том числе по типам смесей: в качестве средств коллективной защиты для  снижения поступления радона в воздух помещений; гамма и рентгеновского излучения;  экранирования электромагнитных полей радиочастотного диапазона; защиты от статического электричества; электрических и магнитных полей промышленной частоты, а также   создания безыскровых, маслобензостойких и негорючих полов.

3. Преимущества магнезиально-шунгитовых радиоэкранирующих строительных материалов АЛЬФАПОЛ™

Возможность создания экранированного здания (помещения), обеспечивающего защиту информации и персонала от комплекса перечисленных факторов, определяется в значительной мере свойствами применяемых радиоэкранирующих материалов.

По сравнению с другими строительными материалами, материалы АЛЬФАПОЛ™

обладают следующими преимуществами:

- являются экранирующими и отделочными строительными материалами одновременно;

- экранируют электромагнитные поля в широком диапазоне частот (от 10 Гц до десятков ГГц);

- эффективность экранирования материала, в зависимости от толщины слоя, составляет  десятки децибел;

- требуемая эффективность экранирования достигается путем применения однослойного и многослойного экранирования (путем сочетания слоев наружной и внутренней отделки), а также сочетания материала с металлическими сетками;

- материалы являются менее проводящими по сравнению с металлами, что исключает возможность возникновения значительных напряженностей электромагнитных полей на собственных резонансных частотах экранированного помещения;

- обладают радиопоглощающими свойствами, что обеспечивает формирование благоприятной электромагнитной обстановки для нормального функционирования электронных устройств и работы персонала;

- применение материалов позволяет создавать практически однородные герметичные экранирующие оболочки;

- материалы обладают антистатическими свойствами;

- материалом могут покрываться неограниченные внешние и (или) внутренние поверхности зданий  (помещений), что особенно важно при решении задач экранирования протяженных и разветвленных систем обработки информации;

- применение материалов, как правило, не требует специальных проектных и технических решений;

- материалы наносятся на поверхности экранируемого помещения как отделочный (в том числе декоративный) материал и обладают хорошей ремонтопригодностью. Не отличается по внешнему виду от обычных строительных материалов;

- обладают высокой адгезией к металлу, кирпичу, бетону, дереву и отдельным видам пластмасс;

- удовлетворяют основным гигиеническим требованиям - не выделяют опасных газов и запахов;

- соответствуют первому классу по радиационной безопасности;

- не содержат цемента, относятся к категории непылящих и негорючих материалов;

- не искажают геомагнитное поле Земли, что обеспечивает естественную геомагнитную обстановку на рабочих местах персонала;

4. Влияние на здоровье человека

ПО ДАННЫМ  МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕБЫВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА  В ПОМЕЩЕНИЯХ, ОТДЕЛАННЫХ МАГНЕЗИАЛЬНО-ШУНГИТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ,  ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ:

- улучшают сон и общее самочувствие;

- повышают эффективность и качество лечения кардиологических больных;

- повышают эффективность профилактических и терапевтических вакцин;

- улучшают функциональное состояние центральной нервной системы;

- стабилизируют вегетососудистые функции у больных с вегетозами;

- снимают напряжения и стрессовые реакции организма;

- снижают гипертонические расстройства;

- эффективен для лечения остеохондроза и остеоартроза;

- активизируют иммунную защиту человека;

- снижают бактериальную загрязненность воздуха помещений;

- уменьшают сроки и стоимость лечения больных;

- гармонизируют биополе человека

5. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Стоимость магнезиально-шунгитовых материалов (штукатурка и ровнители пола) является достаточно важным показателем, и они значительно выигрывают в сравнении с другими строительными экранирующими материалами.  Стоимость экранирующих материалов АЛЬФАПОЛ™ на один метр квадратный сопоставима со стоимостью обычных строительных материалов. Причем за один прием осуществляется выравнивание пола (оштукатуривание стен) и экранирование помещения. При этом отпадает необходимость

Дополнительный выигрыш в цене получается еще и потому, что в отделке помещений под окраску (обивку тканью) необходимо давать выравнивающий слой обычной штукатурки.

Показателем конкурентоспособности разработанной технологии является  стоимость современных радиоэкранирующих материалов, приведенная к единице площади экранирования. На рисунке представлен (ГРПП - градиентное радиопоглощающее покрытие; Металтекс-450 - защитная ткань; АМС - аморфный металлический сплав (защитная ткань); «Тиколак» - защитная краска; МШСМ - магнезиально-шунгитовые строительные материалы)

Стоимость,

долл. США

200

150

100

50

20

#### «ГРПП»   «Металтекс-450»  «АМС»    «Тиколак»       «МШСМ»

6. Экранирующие свойства  магнезиально-шунгитовых  строительных материалов

Экранирующие свойства разработанных материалов подтверждены исследованиями,  выполненными рядом аккредитованных центров:

-  Научно-исследовательский центр безопасности технических систем МО;

-  Институт геологии Карельского научного центра Российской Академии Наук;

-  Северо-Западный Научный Центр гигиены и общественного здоровья Минздрава РФ;

-  Санкт-Петербургский  государственный морской технический университет;

-  Санкт-Петербургский  филиал ФГУП   «Научно-технический центр «Атлас», ФСБ  РФ;

Материалы рекомендованы к применению Российским Национальным комитетом по защите от неионизирующих излучений для защиты персонала и населения от воздействия электромагнитных полей (протокол заседания Комитета от 30.05.2006 г.);

Свойства материалов подтверждены соответствующими экспертными заключениями:

- материалы имеют санитарно-эпидемиологическое заключение (№ 78.01.06.574.П.000578.02.06 от 15.02.06 г.) как средства коллективной защиты от электромагнитных полей;

- на магнезиально-шунгитовые сухие строительные смеси получены санитарно–эпидемиологические заключения № 78.01.06.574.П.000551.02.06 и № 78.01.06.574.П.000552.02.06 от 08.02.2006 г. о соответствии СП 2.6.1.758-99 «Нормам радиационной безопасности (НРБ - 99)», СП 2.6.1.799-99 «Основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)».

По результатам исследований, получены следующие расчетно-экспериментальные оценки эффективности экранирования магнезиально-шунгитовых материалов типа «Альфапол ШТ-1» и «Альфапол АБШ»:

| Толщина материала, мм | Коэффициент экранирования, дБ в диапазоне частот |
| --- | --- |
|  | 10 Гц …1 МГц | 1 МГц…1 ГГц | 1 ГГц…5 ГГц |
| 15 | 80…30 | 30…20 | 20…70 |
| 25 | 80…30 | 30…25 | 25…150 |
| 50 | 80…30 | 30…50 | 50…220 |
| 100 | 80…30 | 30…100 | 100…400 |

Примечание. Расчетно-экспериментальные оценка коэффициента экранирования проведена по отношению амплитуды падающего поля на внешней границе слоя к амплитуде прошедшего поля на внутренней границе слоя, без учета многократных отражений внутри слоя материала.

7. Базовые технологии экранирования зданий и помещений

компании «АЛЬФАПОЛ»

Совокупность уникальных свойств и характеристик магнезиально-шунгитовых радиоэкранирующих строительных материалов обеспечивает выбор необходимой стратегии экранирования зданий и помещений, а также решение задач архитектурного экранирования.

Компанией «Альфа-Пол» разработаны базовые технологии экранирования зданий и помещений на основе применения магнезиально-шунгитовых радиоэкранирующих строительных материалов (патент РФ № 2233255 от 27.07.2004).

1.Радиоэкранирующая отделка зданий и помещений

Радиоэкранирующая отделка зданий и помещений объектов информатизации осуществляется покрытиями на основе применения экранирующих магнезиально-шунгитовых смесей для пола и стен в сочетании (при необходимости) с металлической сеткой.

Простота технологии позволяет быстро провести выполнение работ и не требует специальной квалификации персонала и специального оборудования.

Преимуществом применения данной технологии является возможность экранирования зданий и помещений любой конфигурации без нарушения

архитектурного стиля и планировки.

2. Возведение радиоэкранирующих монолитных стен и перегородок

Радиоэкранирование зданий и помещений объектов информатизации осуществляется путем нанесения  штукатурки из экранирующих магнезиально-шунгитовых материалов на внешние стены  (перегородки).

Основным применением технологии является строительство крупных объектов, при котором применяется архитектурное экранирование (создание полных строительных проектов и конструкций).

3. Применение радиоэкранирующих панелей

Технология разработана для создания экранированных объемов зданий и помещений на основе применения готовых стеновых панелей с однослойными, и многослойными экранами из экранирующих магнезиально-шунгитовых материалов в сочетании (при необходимости) с металлической сеткой.

Несущей конструкцией стеновых панелей является фанера. Основной типоразмер панелей (122 х 244 см) соответствует европейскому стандарту панелей для экранированных помещений. По желанию заказчика могут быть изготовлены панели требуемых размеров и формы.

Стеновые панели изготавливаются компанией «Альфа-Пол» и проходят испытания и проверку на предприятии.

Технологию применения стеновых панелей отличает простота заделки стыков панелей, что обеспечивает надежную электромагнитную герметичность всего экрана.

Основным применением стеновых панелей является создание модульных помещений (по принципу «комната в комнате») для систем обработки информации, помещений для переговоров (выделенных и защищаемых помещений), экранированных полостей и боксов для средств обработки информации и средств обеспечения объекта информатизации.

## 4.Создание модульных экранированных помещений

Компания «АЛЬФАПОЛ» приступила к разработке модульных экранированных помещений из стеновых панелей с применением технологического оборудования типовых элементов экранирования экранированного помещения (двери, светопроницаемые проемы, электрические воздуховодные фильтры, фильтры для технологических вводов, помехоподавляющие фильтры и т.д.).

К помещению закладывается требование по эффективности экранирования не менее 60 дБ, что в соответствии со спецификацией NSA № 73-2А американского стандарта TEMPEST NACSIM 5204 обеспечивает ослабление побочных электромагнитных излучений от средств обработки информации на 99,9 % [1]. Помещение соответствует II классу экранированных камер по ГОСТ Р 50414-92 [10].

Экранированное помещение состоит из конструктивно унифицированных типовых элементов, собираемых на месте установки. Конструкция типовых элементов имеет габариты, позволяющие транспортировать их через стандартные дверные проемы помещений.

При создании экранированных помещений  выполняются два основных    этапа работ, регламентированных ФСТЭК России:

- Проведение измерения уровня побочных электромагнитных излучений от средств обработки информации и оценка электромагнитной обстановки на объекте информатизации. Задание требований к эффективности экранирования здания и помещения.

- Создание экранированных помещений. Поставка материалов, выполнение работ по отделке помещений. Аттестация помещений.

____________________________________________________________

# На фотографии  макет помещения для оценки комплексной электромагнитной защиты методом архитектурного экранирования

Результаты испытаний могут быть использованы для создания

экранированных помещений с целью защиты информации по

каналу побочных электромагнитных излучений.

___________________________________________________________________________________________

8. Защита от электромагнитных полей

В настоящее время электромагнитные поля являются самым распространенным неблагоприятным фактором среды обитания человека. Источники электромагнитных полей разнообразны – это промышленное, медицинское и научное оборудование, компьютеры, высоковольтные линии электропередачи, средства спутниковой и сотовой связи, средства радиовещания и телевидения, радиолокационные станции. В промышленности при эксплуатации оборудования и в ходе технологических процессов создаются статические электрические поля.

Электромагнитные поля при определенных условиях могут вызывать нарушения со стороны центральной нервной и сердечно – сосудистой систем, снижение иммунитета, эндокринные нарушения, заболевания различных органов и систем организма. Электромагнитное загрязнение окружающей среды является объективной реальностью, поэтому так актуальна разработка средств и методов защиты от электромагнитных факторов.

. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ. СанПиН 2.2.4.1191-03».

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей для персонала в течение смены не должны превышать:

• напряженность электростатического поля – 20 кВ/м;

• напряженность электрического поля 50 Гц – 5 кВ/м;

• магнитная индукция поля 50 Гц – 100 мкТл при общем облучении, 1000 мкТл при локальном облучении;

• магнитная индукция постоянного магнитного поля 10 мТл при общем облучении, 15 мТл при локальном облучении;

• напряженность электрического поля 50 Гц – 5 кВ/м;

• напряженность электрического поля 10-30 кГц– 500 В/м;

• напряженность магнитного поля 10-30 кГц – 500 А/м;

• напряженность электрического поля 0,03-3 МГц – 50 В/м;

• напряженность электрического поля 3 МГц – 30 МГц – 30 В/м;

• напряженность электрического поля 30-300 МГц – 10 В/м;

• напряженность магнитного поля 0,03 – 3 МГц – 5 А/м;

• плотность потока энергии 300 МГц – 300 ГГц – 25 мкВт/см2 ;

• плотность потока энергии от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования – 250 мкВт/см2 .

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03».

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей для населения:

• напряженность электрического поля 0,03 – 0, 3 МГц – 25 В/м;

• напряженность электрического поля 0, 3 МГц – 3 МГц – 15 В/м;

• напряженность электрического поля 3 – 30 МГц – 10 В/м;

• напряженность электрического поля 30 – 300 МГц – 3 В/м;

• плотность потока энергии 0,3 ГГц – 300 ГГц – 10 мкВт/см2 ;

• плотность потока энергии от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования – 25 мкВт/см2 .

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ СУХОПУТНОЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03».

Временные допустимые уровни электромагнитных полей подвижных станций сухопутной радиосвязи (ручных радиотелефонов, абонентских терминалов спутниковой связи):

• напряженность электромагнитного поля 27 МГц – 30 МГц – 45 В/м;

• напряженность электромагнитного поля 30 МГц – 300 МГц – 15 В/м;

• напряженность электромагнитного поля 300 МГц – 2400 МГц – 100 мкВт/см2 .

В СЛУЧАЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА

# Text boxes

# Применение МШСМ

# для реставрации

# старинного особняка

# графини

# Соболевой,

# .Царское Село,

# г. Санкт-Петербург. Здание

# выглядит

# как обычное, с

# декоративной

# штукатуркой обычное 
Начало работ 2004 год

Эффективность экранирования помещения стандартной экранирующей панелью

٭ электрического и электромагнитного полей на частотах  0,01 - 2000 МГц :

в диапазоне  - 4,5 - 55,6 дБ; 
٭  магнитного поля на частотах  0,01 - 30 МГц:

в диапазоне  - 0,1 - 65,4 дБ