Экранирование электромагнитных полей магнезиально –шунгитовыми

строительными материалами

Ляшко Г.Г., Никитина В.Н.

Экранирование является эффективным методом защиты от электромагнитных полей. Компанией ООО «Альфа-Пол» разработан новый класс материалов, снижающих уровни  ЭМП. Это магнезиально-шунгитовые сухие строительные смеси. На материалы получен патент РФ на изобретение № 22332255.

В состав материалов входят природные компоненты: наполнитель шунгит, в качестве вяжущего используется магнезит (магнезиальный цемент Сореля) и затворитель - водный раствор природного минерала – бишофита. Шунгитовые породы – уникальные по составу, свойствам и структуре природные  композиты, состоящие из аморфного углерода с примесью неорганических веществ. Углерод шунгитовых пород (шунгит)- это некристаллический углерод с метастабильной структурой, не способный к графитизации, обладает многими ценными свойствами естественного и искусственного углерода. Уникальные свойства шунгита обусловили его применение в различных областях: в строительстве, производстве резин, в качестве наполнителя в различного рода полимеров. Шунгит –универсальный сорбент. Это обусловило его применение в фильтрах для очистки воды. Минерал находит применение в медицине, косметологии. В Карелии имеется единственное в мире разведанное месторождение шунгитовых пород. Промышленные запасы составляют более 30 млн. тонн. В наших материалах используются шунгитовые породы, содержащие 32% углерода (породы Зажогинского месторождения.).

Магнезиальный цемент (магнезит) получают при обжиге природного минерала –периклаза. Пыль, улавливаемая в циклонах и электрофильтрах, используется для производства магнезиального цемента.

Разработанные компанией «Альфа-Пол» радиоэкранирующие материалы и антиэлектростатические материалы - это сухие строительные смеси магнезиально-шунгитовая штукатурка «Альфапол ШТ-1» (для наружных и внутренних работ) и бетонные напольные покрытия «Альфапол АВШ». Первые данные о радиоэкранирующих свойствах шунгита, связанные с его повышенной электропроводностью и первые радиоэкранирующие материалы на основе шунгита были получены в Институте геологии Карельского научного центра РАН: кирпичи, кладочный раствор, конструкционный бетон, мастики. В качестве вяжущего в материалах использованы обычный портландцемент, жидкое стекло. В материалах «Альфапол» портландцемент не используется, заменен магнезиальным вяжущим, низкое объемное электрическое сопротивление. Сочетание электропроводящего наполнителя шунгита с электропроводящим магнезиальным вяжущим и солевым раствором – бишофитом и позволило получить новый класс экранирующих строительных материалов.

Первые исследования радиоэкранирующих свойств материалов были выполнены в Северо-Западнм научном центре гигиены и общественного здоровья МЗ РФ (г. Санкт-Петербург), которые показали перспективность разработок в данном направлении. В компании «Альфа-Пол» был организован Испытательный исследовательский центр защиты от электромагнитных полей и подготовлена программа дальнейших исследований. К настоящему времени исследования по изучению радиоэкранирующих свойств магнезиально-шунгитовых строительных материалов (МЩСМ) выполнены рядом аккредитованных лабораторий (Государственного морского технического университета, СПб филиала Федеральное Государственного унитарного предприятия «Научно-технический центр «Атлас», Института геологии Карельского научного центра РАН, Научно-исследовательского центра безопасности технических систем МО). Основными направлениями исследований является изучение электрофизических характеристик материалов, определение коэффициентов экранирования в лабораторных и натурных условиях при эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

# В таблице 1 представлены электрофизические характеристики строительной смеси. Установлено, что электропроводность композиционного материала равна электропроводности шунгита в природном состоянии в породах с аналогичным процентным содержанием углерода (0,313 См/м). Строительная композиция является на 6-7 порядков менее проводящим материалом, по сравнению с металлом. Относительная диэлектрическая проницаемость материала существенно увеличивается после добавления бишофита.  Относительная магнитная проницаемость материала равна 1.

# Таблица 1

# Оценка значений электрофизических характеристик МШСМ

| Электрофизическая характеристика | Сухая порошковая смесь магнезита и шунгита | Смесь магнезита и шунгита с раствором бишофита – «Альфапол ШТ-1» |
| --- | --- | --- |
| Относительная диэлектрическая проницаемость, ( | 6,3 | 21,2(2,3 |
| Относительная магнитная проницаемость, μ | 1,0 | 1,0 |
| Электропроводность, ( (См/м) | 0,36 | 0,313 |

# Это является одним из положительных свойств композиций, поскольку магнзиально-шунгитовые экраны не снижают уровень магнитного поля Земли.

Были выполнены измерения объемного электрического сопротивления строительных: оно составляет до 103 Ом-м. Материалы удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.4.124-83, предъявляемым к средствам защиты от  статического электричества, где указано, что объемное электрическое сопротивление должно быть не выше 107 Ом-м.

Исследования экранирующих свойств проводились в диапазоне частот 10 кГц – 34,5 ГГц.  В таблицах 2, 3 и рис. 1,2 представлены значения коэффициента экранирования  при толщине слоя штукатурки 15 мм.

Таблица 2

Коэффициенты экранирования ЭМИ магнезиально-шунгитовым материалом

«Альфапол ШТ-1» в диапазоне частот 175-700 МГц (толщина слоя 15 мм)

| Коэффициенты экранирования | Частотный диапазон (МГц) |
| --- | --- |
|  | 175,0 | 480,0 | 510,0 | 520,0 | 610,0 | 700,0 |
| дБ | 7,7 | 11,5 | 10,7 | 8,9 | 3,9 | 7,0 |
| раз | 2,4 | 14,1 | 11,7 | 7,7 | 2,4 | 5,1 |

Из таблиц видно, что штукатурная смесь «Альфапол ШТ-1»  в диапазоне частот в   175- 700 МГц снижает уровень электромагнитных полей    в пределах от  3,9 до 11,5 дБ  (в 2,4 -  14,1 раз). В   диапазоне  частот 800 - 900 МГц коэффициент экранирования составил  от 4,0 до 9,4 дБ (2,5-8,7 раз).

Таблица 3

Коэффициенты экранирования ЭМИ в диапазоне частот 800-900 МГц

магнезиально – шунгитовым материалом «Альфапол ШТ-1»(толщина слоя 15 мм)

| Коэффициенты экранирования | Частотный диапазон (МГц) |
| --- | --- |
|  | 800 | 820 | 840 | 860 | 900 |
| дБ | 9,4 | 7,4 | 6,8 | 5,5 | 4,0 |
| раз | 8,7 | 5,5 | 4,8 | 3,5 | 2,5 |

Проводилось изучение радиоэкранирующие свойства материалов в реальных условиях при эксплуатации передатчиков   радиосвязи  (диапазон 6,0-390,0 МГц) и средств радиолокации (частота излучения 2,45, 10,0 и  34,5 ГГц). Коэффициенты экранирования  ЭМИ средств радиосвязи магнезиально-шунгитовым материалом «Альфапол ШТ-1» представлены на рисунке 1. Как следует из рисунка, коэффициенты экранирования в частотном диапазоне 6,0-390,0 МГц составили от 8,6 до 22,7 дБ (2,7- 13,7 раз). Коэффициенты экранирования ЭМИ РЛС (рис.2) составили  8,0 - >20,0 дБ (от 6,1  до > 67,8 раза). Исследованиями установлено, что материалы снижают уровни и  электрических полей 50 Гц.

Рис. 1 Коэффициенты экранирования ЭМИ средств радиосвязи магнезиально- шунгитовым материалом «Альфапол ШТ-1»

Рис. 2.   Коэффициенты экранирования ЭМИ радиолокационных станций

магнезиально- шунгитовым  материалом «Альфапол ШТ-1»

Таким образом, получены данные свидетельствуют, что применение магнезиально-шунгитовых строительных материалов позволяет  снизить уровни ЭМП во всех исследуемых диапазонах частот. В настоящее время продолжаются дальнейшие исследования электрофизических и радиоэкранирующих свойств материалов и факторов, влияющих на эффективность экранирования.

Магнезиально-шунгитовые композиционные материалы прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу (Заключение №78.01.06.574.П.000552.02.06 от 08.02.2006 г.). Смеси соответствуют требованиям «Норм радиационной безопасности (НРБ - 99)» и рекомендованы к применению в жилых и общественных зданиях, в производственных помещениях со значительной интенсивностью механических воздействий, в пищевых, фармацевтических, медицинских, детских  учреждениях. В соответствии с санитарно–эпидемиологическим заключением № 78.01.06.574.П.000578.02.06 от 15.02.2006 г. являются средствами коллективной защиты от электромагнитных полей радиочастотного диапазона, электрических полей промышленной частоты, статического электричества.

Радиоэкранирующий штукатурный состав «Альфапол ШТ-1» в 2005 году получил диплом на конкурсе «100 лучших товаров года».

Разнообразны области применения магнезиально-шунгитовых строительных материалов со специальными свойствами. Так, антиэлектростатические покрытия  для пола применяются в строительстве и реконструкции объектов, где недопустимо образование и негативное влияние статического электричества: (при работе современной электронной техники, средств связи, измерительного и другого оборудования). В помещениях, где работают с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами, на предприятиях электронной и других отраслей промышленности.

Радиоэкранирующие магнезиально-шунгитовые штукатурки и напольные покрытия могут быть рекомендованы для защиты населения от воздействия электромагнитных излучений антенн передающих радиотехнических объектов (радиолокационных станций, средств связи, теле- и радиоцентров, станций спутниковой связи и других). Эти материалы могут быть использованы для создания защитных экранов для персонала передающих объектов Министерства обороны, гражданской авиации, береговых объектах флота. Разработанные компанией новые строительные материалы, являются, несомненно, шагом вперед в деле обеспечения электромагнитной безопасности человека. Их применение позволяет обеспечить предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах персонала и в местах проживания населения.

С помощью магнезиально - шунгитовых радиоэкранирующих материалов можно создавать экранирующие поверхности больших размеров. Совмещение в одном сооружении конструкционных и экранирующих свойств  значительно снижает сроки ввода таких экранированных помещений в эксплуатацию. Экраны из магнезиально-шунгитовых материалов являются пожароустойчивыми, надежными и долговечными, что упрощает их эксплуатацию. Смеси обладают такими свойствами как высокая прочность, беспыльность, маслобензостойкость, безусадочность, морозоустойчивость, стойкость к истиранию, негорючесть. Строительные свойства строительных смесей подтверждены исследованиями в соответствующих аккредитованных лабораториях.

Кроме гигиенического направления, специалисты, научных учреждений, работающие совместно с нами, видят перспективность применения материала для создания экранированных камер и помещений, предназначенных для испытаний техники (в сочетании с сеткой и без неё), защиты и защиты информации.

Опубликовано в  сборнике трудов Международного телекоммуникационного симпозиума «Мобильная связь» «Мультисервисные услуги в высокоскоростных системах мобильной связи» СПБ, 27-30 июня 2006 г. С.11-15.