### «АЛЬФАПОЛ ТК »

СМЕСЬ  СУХАЯ  РАСТВОРНАЯ  САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ    НАПОЛЬНАЯ  МАГНЕЗИАЛЬНАЯ  М500, Пк4

Для устройства износоустойчивого  монолитного покрытия пола. Самовыравнивание от 2 до 40 мм  за один  проход.

Патент на изобретение № 2233255. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.06.574.П.011793.06.08.  ТУ 5745-001-82166262-2001.

Обязательной сертификации не подлежит. Не содержится в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

| Объекты применения Пожаробезопасные, непылящие, маслобензостойкие износоустойчивые покрытия пола для производственных, вспомогательных и жилых помещений со значительной интенсивностью механических воздействий, малой интенсивностью воздействия жидкостей и высокими требованиями по гигиене. Рекомендован для устройства пола на атомных и электростанциях, в цехах, терминалах, складах, холодильниках, медицинских, пищевых , детских и фармацевтических учреждениях. Преимущества. Состав: природные минералы – магнезит, песок, бишофит; вода и модифицирующие добавки. Сухая смесь и затворитель пожаровзрывобезопасны. Растворная смесь отлично перекачивается насосами. При укладке на бетон, асфальт, дерево, металл, натуральный камень армирование не требуется. После укладки заглаживание раствора не требуется. Набор прочности для прохода через 8-10 часов. Начало эксплуатации через 3-5 суток. Относится к категории безусадочных непылящих и негорючих материалов. Гигиеничное покрытие пола, устойчиво против грызунов, плесени и грибка – микромицета. Маслобензостойкое. Эффективно применение в качестве ремонтного состава бетонного пола на предприятиях с непрерывным циклом производства. Высокая износоустойчивость. Морозостойкое покрытие, может использоваться в неотапливаемых помещениях. При необходимости допускается нанесение полимерных покрытий. Через 3 месяца после укладки прочность достигает 60-70 МПа. Общие требования. При работе соблюдать требования СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 4 «Устройство полов». Толщина покрытия выбирается по проекту. Основание должно обеспечивать восприятие без трещинообразования всех видов нагрузок и силовых воздействий, которые могут иметь место в процессе эксплуатации. Растворную смесь укладывают по сухому созревшему (1-3 месяца) бетонному основанию, или 28 суточной цементно-песчаной стяжке. Поверхность подстилающего слоя должна быть чистой, прочностью не менее 20 МПа и влажностью не более 5%. Нельзя укладывать смесь поверх свежеуложенного цементного пола и на постоянно увлажняемое или промороженное основание. Температура помещения должна быть выше +10°С и относительная влажность воздуха не более 60% на весь период выполнения работ по устройству пола. Уменьшение температуры в помещении замедляет процесс "схватывания". Для разведения затворителя использовать только чистую водопроводную воду. Подготовка основания. В местах прохода коммуникаций, примыкания к стенам и колоннам установить прокладки из демпфирующих материалов толщиной не менее 5 мм. Удалить абразивно-нестойкие, рыхлые и отставшие участки основания. Поверхность тщательно очистить от «цементного молока», пыли, масел, краски и других веществ, мешающих приклеиванию выравнивающей смеси. При необходимости отфрезеровать основание. За 3 – 4 часа до заливки заделать трещины и большие выбоины (предварительно расшитые и огрунтованные) в основании пола материалом «АЛЬФАПОЛ М, МБ» или этим же раствором. Выступающие металлические части обработать битумным лаком. Подготовленную поверхность тщательно грунтовать праймером «АЛЬФАГРУНТ» или аналогичным за 3 раза. Грунтовка должна впитаться в основание и просохнуть в течение 4-6 часов каждый слой при комнатной температуре (смотри инструкцию на грунтовку). Не допускается грунтование с использованием ПВА и другими щелочесодержащими грунтовками. | Смешивание: Материал состоит из двух заводских компонентов и воды: 1. Мешок «АЛЬФАПОЛ ТК» - 20 кг. 2. Затворитель (бишофит) 3. Вода В емкость (растворомешалку) вылить затворитель, долить ___ литров воды (количество воды и затворителя указано в штампе на мешке) комнатной температуры, засыпать мешок сухой смеси и перемешать миксером в течении 3-5 мин. Дать отстояться 2 минуты, повторно выполнить замешивание до полной однородности и вылить из емкости на подготовленную поверхность. При работе соблюдать обычные меры безопасности по защите от пыли (респиратор). Раствор бишофита смывается с открытых участков тела водой. ВНИМАНИЕ! 1. Нельзя использовать для замеса бетономешалки. 2. Число оборотов миксера рекомендуется в пределах 400 - 600 об/мин. 3. Длина иглы игольчатого валика должна быть в 3-4 раза больше толщины укладываемого слоя. Перед работой затворитель и сухая смесь должны иметь температуру не менее +10 °С. Для перемешивания миксером использовать чистые пластиковые (металлические) емкости 30-100 л. Расход сухой смеси 15 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм. Нельзя долгое время держать растворную смесь в емкости во избежание начала схватывания. Рекомендуем проводить пробную укладку раствора (1 мешок) для уточнения количества жидкости в смеси, лучшего соответствия существующему основанию, грунтовке, температуре, влажности и другим условиям. Укладка и обработка. Для обеспечения самовыравнивания смеси, толщина слоя должна быть более 3 мм. После разлива очередных порций смеси, места стыков и всю поверхность свежей выливки сразу же прокатать с помощью игольчатого валика для удаления воздушных пузырьков. Во избежание наплывов, смесь выливать непрерывным способом, избегая технологических перерывов. Растворная масса начинает твердеть через 30-40 мин. при комнатной температуре. Инструмент промыть водой. ВНИМАНИЕ! В первые часы твердения избегать сквозняков и местного перегрева отдельных участков пола. Через 24 часа начинать интенсивное просушивание. Увлажнение покрытия во время твердения не допускается. Цвет пола светло-бежевый . Цветовая неоднородность не отражается на прочностных характеристиках материала. Устройство чистовых покрытий, а так же покраску (пропитку) выполнять, руководствуясь Инструкциями на эти покрытия, но не ранее 5-7 суток после заливки пола. При укладке больших площадей повторить деформационные швы в бетоне. Шов заполнить герметиком. Упаковка, хранение и эксплуатация. Поставляется в бумажных мешках, затворитель – в канистрах (бочках). Хранить в сухом помещении в течение 6 месяцев. Влажная уборка пола допускается не ранее 7 суток после заливки. На полы, изготовленные из сухой смеси на основе магнезита, допускается большая интенсивность воздействия на пол толуола, бензина, минеральных масел и эмульсий из них, органических растворителей. Полы допускается многократно мыть и обрабатывать дегазирующими составами. При эксплуатации готовых полов следует учитывать: - уборку помещений с разливанием воды из шлангов не производят; - мытье полов осуществляют нейтральными моющими растворами. Ремонт пола в процессе эксплуатации проводить по настоящей Инструкции. Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение не по назначению. |
| --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

| Толщина одного слоя от 2 до 40 мм. Расход материала на слой 10 мм 15 кг на 1м2 Время пригодности раствора к использованию 40 мин. Температура применения от +10˚С до +25˚С Предел прочности на сжатие, не менее 50 МПа Предел прочности при изгибе, не менее 10 МПа. Прочность сцепления с бетоном, не менее 2 МПа | Фракция, максимально 0,63 мм. Теплопроводность 0, 96 Вт/м˚С Истираемость, не более 0,7 г/ см2 Морозостойкость, марка F200 Марка горючести ГОСТ 30244-94 НГ Норма радиационной безопасности (НРБ-99) 1 класс Коррозионная стойкость, ГОСТ 27677-88 бензин, мин. масло |
| --- | --- |