# Использование магнезиально-шунгитовых строительных материалов для защиты от радона

# Восьмая Всероссийская научно-практическая конференция 
Актуальные проблемы защиты и безопасности

Санкт-Петербург 04.04-07.04.2005 г.

Использование магнезиально - шунгитовых строительных материалов для защиты от радона

Гончаров Ю.Д., Поцелуева Л.Н., Никитина В.Н.,Ляшко Г.Г., Рыжов А.С., Стамат И.П.

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАПОЛ»

Государственное учреждение Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены Министерства здравоохранения и социального

развития РФ

Санкт - Петербургская промышленно-строительная группа «АЛЬФАПОЛ» основана в 1997 году. В структуру компании входят: завод по производству сухих строительных смесей, строительное подразделении, подразделение менеджмента, испытательный исследовательский центр защиты от электромагнитных полей. Испытательный исследовательский центр защиты от электромагнитных полей (Центр) аккредитован на техническую компетентность, зарегистрирован в Государственном реестре: № РОСС RU. 0001 515297 и в Реестре испытательных лабораторий, привлекаемых к работам по аттестации рабочих мест (Свидетельство №70 Комитета по труду и социальной защите). Область аккредитации Центра: измерение и оценка электромагнитных полей на рабочих местах, в окружающей среде, жилых и общественных зданиях. Центр оснащен современной аппаратурой для измерения электромагнитных полей (ЭМП) радиочастот, полей промышленной частоты, постоянных электрических и магнитных полей. Техническое оснащение и состав специалистов Центра позволяет проводить измерения и гигиеническую оценку электромагнитных полей на объектах Министерства обороны, Министерства внутренних дел, на судах и береговых объектах морского флота, в гражданской авиации, на железнодорожном транспорте.

Стратегическое направление деятельности компании «АЛЬФАПОЛ» - разработка и использование при отделке помещений и зданий экологически безопасных материалов – бесцементных сухих строительных смесей (более 20 наименований). Компания выпускает следующие виды продукции «АЛЬФАПОЛ» - смеси для напольных покрытий (стяжки, ровнители, напольные покрытия, в том числе магнезиальные негорючие особо прочные бетоны); магнезиальные и гипсовые сухие штукатурные смеси для внутренних и наружных работ; составы для художественного литья на основе гипса и магнезита; реставрационные составы. Уникальной продукцией компании являются специальные магнезиально-шунгитовые смеси (антиэлектростатические, радонозащитные, экранирующие электромагнитные поля радиочастот). На специальные магнезиально-шунгитовые смеси в 2003 году компанией «АЛЬФАПОЛ» был получен патент на изобретение (№ 2233255) и фирма приступила к выпуску не имеющих аналогов специальных покрытий пола и штукатурок.

Важнейшей особенностью магнезиальных бетонов является их низкая газопроницаемость, что послужило основанием для проведения серии экспериментальных исследований радонозащитных характеристик нескольких рецептур указанных смесей. Исследования выполнены Испытательным лабораторным центром ФРЦ СПб НИИРГ Минздрава РФ. В таблице представлены радонозащитные характеристики бетона «АЛЬФАПОЛ КР» (слой бетона толщиной 1см). Для сравнения в таблице приведены данные литературы по численным значениям коэффициента диффузии и длины диффузии радона.

| Материал (среда) | Коэффициент диффузии радона D, см2 /с | Длина диффузии радона l, см |
| --- | --- | --- |
| Воздух | 1,0х10-1 | 218,0 |
| Вода | 1,0х10-5 | 2,2 |
| Бетоны тяжелые | 3,5х10-4 | 13,0 |
| Бетоны легкие | 1,4х10-3 | 26,0 |
| Кирпич | 4,7х10-4 | 15,0 |
| Состав магнезиальный «АЛЬФАПОЛ КР» | (5,0 ± 1,1) х 10-6 | 1,54 (1,4 ÷ 2,9) |

Было установлено, что наилучшие характеристики имеет специальный состав «АЛЬФАПОЛ КР». Так, значения коэффициента диффузии радона в кирпиче, тяжелом и легком бетоне были выше, чем в сухой строительной смеси «АЛЬФАПОЛ КР». В дальнейшем были проведены дополнительные исследования диффузных характеристик образцов магнезиального бетона толщиной 2 и 4см. Установлена высокая воспроизводимость полученных ранее данных по радонозащитным свойствам строительного материала: коэффициенты диффузии радона составили (4,7 ± 1,2) х 10-6 и (3,6 ± 1,1) х 10-6 соответственно.

Проведены натурные испытания с применением магнезиального состава при осуществлении радонозащитных мероприятий в подвальном помещении площадью 195 м2 одного из зданий Красносельского района Санкт-Петербурга, где уровни эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в 3 раза и более превышали предельно допустимую величину - 200 Бк/м3 . На основании ранее полученных данных были выполнены расчеты необходимой толщины магнезиального бетонного покрытия пола в различных подвальных помещениях с учетом определенной кратности воздухообмена. Установлено, что проведение радонозащитных мероприятий позволило существенно снизить уровень радона в подвальных помещениях.

Известно, что естественные источники ионизирующего излучения создают более 2/3 суммарной дозы населения Санкт-Петербурга. При этом наибольшую долю в облучение населения вносят радон и продукты его распада. Выполненные исследования показали, что с разработкой специальных магнезиальных смесей производства фирмы «АЛЬФАПОЛ» появляется реальная возможность осуществлять мероприятия по снижению поступления газа в воздух зданий, находящихся на территориях с повышенным выделением радона из почвы.