## Новые методы защиты населения крупных городов от электромагнитных полей, шума и радоновыделения

В.Н. Никитина, Ю.Д. Гончаров, А.С. Рыжов «АЛЬФАПОЛ»

Опубликовано в 2008 году в Санкт-Петербурге
"Экологическое благоустройство жилых территорий крупных городов России"
Труды научно-практического семинара

В настоящем докладе мы хотим привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности жилища граждан. Понятие комфорт предполагает, прежде всего, совокупность бытовых удобств, благоустроенность и уют. Однако проживание даже в комфортных условиях без соблюдения гигиенических требований к безопасности жилища может привести к нарушению самочувствия людей и развитию заболеваний. Особенно неблагоприятная ситуация складывается в крупных городах. В условиях мегаполиса человек подвергается сочетанному и комбинированному воздействию комплекса химических, физических, биологических факторов естественного и антропогенного происхождения. В докладе мы хотим привлечь внимание специалистов строительной отрасли к экологогигиеническим аспектам влияния на здоровье лишь некоторых из неблагоприятных факторов, а также и представить продукцию компании «АЛЬФАПОЛ», позволяющей снизить влияние этих факторов на здоровье людей. Речь пойдет о защите от электромагнитных излучений, шума и радона.

Защита от электромагнитных полей. Всемирной организацией здравоохранения электромагнитные поля признаны самым распространенным неблагоприятным фактором окружающей среды. Источниками электромагнитных полей широкого спектра частот являются персональные компьютеры и электробытовые проборы. В процессе профессиональной деятельности используется разнообразное промышленное технологическое и медицинское оборудование и приборы для научных целей. В окружающей среде интенсивные магнитные поля ультранизких частот создаются электрифицированным городским и железнодорожным транспортом Источниками электромагнитных излучений радиочастот являются антенны радиоцентров связи, вещания, телевидения, радиолокационные станции, базовые станции сухопутной подвижной радиосвязи. При этом антенные системы передающих радиотехнических объектов (ПРТО) могут размещаются как на отдельно стоящих опорах и мачтах, так и на крышах и стенах жилых, общественных зданий, больниц и школ. Электрические и магнитные поля промышленной частоты создаются воздушными линиями электропередачи, щитовыми, подстанциям, в том числе встроенными в здания. Испытательный исследовательский центр защиты от электромагнитных полей сотрудничает со строительными компаниями Санкт-Петербурга по вопросам экологической экспертизы электромагнитной обстановки на территориях, подлежащих застройке. И все чаще возникают ситуации, когда на территории, отведенной под строительство, регистрируются превышения предельно допустимых уровней СВЧ излучений, создаваемых антеннами базовых станций сотовой связи. Нередко под строительство выделяются участки, расположенные под ЛЭП. При этом возникают сложные вопросы обеспечения электромагнитной безопасности людей. На сегодня можно констатировать существование в обществе недооценки опасности для здоровья человека электромагнитных излучений технических средств.

Электромагнитные поля обладают высокой биологической активностью. Клинически заболевание, связанное с воздействием электромагнитных излучений, проявляется в виде характерных субъективных расстройств (головная боль, нарушение памяти, нарушение сна), развитии пограничных нервно-психических заболеваний в сочетании с синдромом вегетативной дистонии, сердечнососудистой патологией, нарушениями репродуктивной функции, иммунного статуса, изменениями биохимических и гематологических показателей крови. К отдаленным эффектам хронического воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона специалисты относят негативное влияние на потомство и раннее старение организма. Поэтому актуальность проблемы защиты человека от ЭМП несомненна.

Компанией «АЛЬФАПОЛ» разработаны специальные магнезиаль-ношунгитовые строительные материалы (МШСМ), экранирующие электромагнитные поля. Способность экранировать ЭМИ определяется высокой электропроводностью составов с шунгитовым наполнителем. Как экранирующие материалы составы работают на поглощение энергии. На сегодня проведен комплекс испытаний сухой магнезиально-шунгитовой штукатурной смеси «АЛЬФАПОЛ ШТ-1» и бетонной смеси «АЛЬФАПОЛ АБШ». Исследования экранирующих свойств «АЛЬФАПОЛ ШТ-1» были выполнены в аккредитованных лабораториях Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья МЗ РФ, СПб государственного морского технического университета, СПб филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-технический центр «Атлас»» Научно-испытательного центра Центрального полигона МО РФ. Испытания проведены как в лабораторных, так и в натурных условиях при эксплуатации передатчиков связи и радиолокационных станций. Испытаниями установлена зависимость эффективности экранирования от частотного диапазона электромагнитных излучений и толщины слоя строительного материала. В табл. 1 представлены коэффициенты экранирования ЭМП материалом «АЛЬФАПОЛ ШТ-1» при толщине слоя штукатурки 15 мм.

Таблица 1

Значения коэффициентов экранирования ЭМП

| Частота МГц | Коэффициенты экранирования |
| --- | --- |
|  | ДБ | разы |
| 0,01-0,16 | 26,9-17,1 | 22,2-7,1 |
| 0,24 - 22,0 | 16,6-6,4 | 6,7-2,1 |
| 30,0-90,0 | 11,0-13,9 | 3,9-4,9 |
| 110,0-210,0 | 11,0-8,2 | 3,9-2,5 |
| 230,0-420,0 | 9,0-14,0 | 3,1-25,1 |
| 430,0-530,0 | 13,1-8,0 | 20,4-6,3 |
| 540,0 - 640,0 | 6,0-5,3 | 4,5-3,4 |
| 650,0 - 740,0 | 7,9-11,0 | 6,1-12,9 |
| 760,0-920,0 | 12,6 | 18,2-6,1 |
| 940,0-1000,0 | 11,7-12,0 | 14,8-16,5 |
| 2450,0 | 8,0 | 6,1 |
| 10000,0 | 18,1 | 64,7 |
| 34500,0 | 18,3 | 67,8 |

Материал экранирует также электрические поля частотой 50 Гц. Эффективность экранирования составляет 37,2 дБ (73 раза). Испытания показали, что смеси «АЛЬФАПОЛ» имеют низкое объемное электрическое сопротивление (103 Ом-м) и удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.4.124-83 «Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования». Материалы рекомендованы к применению Российским Национальным комитетом по защите от неио-низирующих излучений. Показанием к применению магнезиально-шунгитовых экранирующих материалов является превышение предельно допустимых уровней электромагнитных излучений, создаваемых на селитебных территориях и внутри зданий антеннами ПРТО, высоковольтными линиями электропередачи. Их применение дает возможность сократить протяженность санитарно-защитной зоны от передающих радиотехнических объектов и ЛЭП. Разработанные составы являются немагнитными материалами. Поэтому не искажают, в отличие от стальных материалов, магнитное поле Земли, что обеспечивает естественную геомагнитную обстановку в помещениях жилых и общественных зданий. Совмещение в одном материале конструкционных и экранирующих свойств значительно снижает сроки ввода экранированных помещений в эксплуатацию. С помощью магнезиально-шунгитовых материалов можно создавать экранирующие поверхности больших размеров. Материалы могут применяться как самостоятельно, так и в сочетании с металлической сеткой. Потенциал фирмы позволяет комплексно решать вопросы защиты от электромагнитных полей, включая измерения ЭМП, гигиеническую оценку фактора, выпуск радиоэкранирующих материалов, создание экранов и проверку их эффективности.

Защита от шума. Современные города характеризуются высоким уровнем шума. К основным источникам шума в городах и населенных пунктах можно отнести шум автомобильных транспортных потоков, шум подвижного состава железнодорожного транспорта, авиационный и производственный шум предприятий и других источников. Впечатляют масштабы акустического загрязнения. Шум вызывает беспокойство у человека и дискомфорт. Воздействуя как стресс фактор, он вызывает изменение реактивности центральной нервной системы. Следствием этого являются расстройства функций различных органов и систем организма. Наибольшие контингенты людей подвергаются воздействию шума от автотранспортных потоков. Компанией «АЛЬФАПОЛ» разработан комплекс материалов, позволяющий снизить уровень шума внутри зданий. Магнезиально-шунгитовый полистиролбетон «АЛЬФАПОЛ ТЗП» представляет собой запатентованный композиционный высокоэффективный звукоизолирующий и теплосберегающий материал на основе магнезиально-шунгитового вяжущего с гранулами вспененного полистирола, используемого в качестве заполнителя. Применяется как стяжка пола в качестве выравнивающего и звукоизолирующего слоя пола. Не горит, имеет высокое качество, прочность и надежность. Сочетание в перекрытиях полистиролбетона «АЛЬФАПОЛ ТЗП» с магнезиально-шунгитовой стяжкой пола под покрытие - «АЛЬФАПОЛ МП» рекомендуется для создания монолитных стяжек пола при новом строительстве, ремонте, восстановлении старых полов. Перекрытие данной конструкции по индексу изоляции воздушного шума и по индексу приведенного ударного шума обеспечивает требования СНиП 23-03-2003 к перекрытиям между помещениями квартир в домах категории А.

Защита от радона. Другим направлением исследований было создание материалов, снижающих концентрацию радона в помещениях. Известно, что естественные источники ионизирующего излучения создают более 2/3 суммарной дозы облучения населения Санкт-Петербурга. При этом наибольшую долю в облучение вносят радон и продукты его распада. Важнейшей особенностью магнезиальных бетонов является их низкая газопроницаемость, что послужило основанием для проведения серии экспериментальных исследований радонозащитных характеристик нескольких рецептур указанных смесей. Исследования выполнены Испытательным лабораторным центром ФРЦ СПб НИИРГ Минздрава РФ. В табл. 2 представлены радонозащитные характеристики бетона «АЛЬФАПОЛ КР» (слой бетона толщиной 1см). Для сравнения в таблице приведены данные литературы по численным значениям коэффициента диффузии и длины диффузии радона.

Таблица 2

| Материал (среда) | Коэффициент диффузии радона В, см2 /с | Длина диффузии радона 1, см |
| --- | --- | --- |
| Воздух | 1,0x10-1 | 218,0 |
| Вода | 1,0х10-5 | 2,2 |
| Бетоны тяжелые | 3,5х10-4 | 13,0 |
| Бетоны легкие | 1,4х10-3 | 26,0 |
| Кирпич | 4,7х10-4 | 15,0 |
| Состав магнезиальный «АЛЬФАПОЛ КР» | (5,0 ± 1,1) х 10-6 | 1,54 (1,4 ч 2,9) |

Исследованиями установлено, что наилучшие характеристики имеет специальный состав «АЛЬФАПОЛ КР». Значения коэффициента диффузии радона в кирпиче, тяжелом и легком бетоне были выше, чем в сухой строительной смеси «АЛЬФАПОЛ КР». В дальнейшем были проведены дополнительные исследования диффузных характеристик образцов магнезиального бетона толщиной 2 и 4см. Испытания подтвердили полученные ранее данные о радонозащитных свойствах сухой строительной смеси. Были проведены натурные испытания с применением магнезиального состава при осуществлении радонозащитных мероприятий в подвальном помещении площадью 195 м2. Применение состава позволило снизить уровни эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в 3 раза. Выполненные исследования показали, что с разработкой специальных магнезиальных смесей производства компании «АЛЬФАПОЛ» появляется реальная возможность осуществлять мероприятия по снижению поступления газа в воздух зданий, находящихся на территориях с повышенным выделением радона из почвы.

Заключение. Таким образом, использование магнезиально-шунгитовых композиционных материалов «АЛЬФАПОЛ» позволяет реально снизить уровни воздействия на население таких распространенных неблагоприятных факторов как электромагнитные излучения, шум, радон. Уникальность МШСМ определяется комбинацией свойств, входящих в их состав природных минералов (магнезита, шунгита, бишофита). Из состава смесей исключен портландцемент, вызывающий аллергические заболевания. Магнезиально-шунгитовые строительные смеси имеют ряд таких положительных свойств, как негорючесть, морозоустойчивость, высокая адгезия к различным основаниям, быстрый набор прочности, безусадочность, высокая прочность, трещиностойкость. Технология укладки МШСМ аналогична технологии укладки обычных сухих строительных смесей. Цена магнезиально-шунгитовых строительных материалов сопоставима с ценами на высококачественные сухие строительные смеси. Разработанные композиции удовлетворяют основным гигиеническим требованиям: не выделяют опасных газов и запахов, соответствуют первому классу по радиационной безопасности (НРБ-99). Материалы прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу и получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Они рекомендованы к применению в жилых и общественных зданиях, в производственных помещениях со значительной интенсивностью механических воздействий, в пищевых, фармацевтических, медицинских, детских учреждениях. Компания постоянно участвует в выставках строительных товаров и услуг. Продукция ООО «АЛЬФАПОЛ» является победителем Всероссийских конкурсов программы «100 лучших товаров России» 2005 и 2006 гг., а также победителем конкурса товаров и услуг «Сделано в Санкт-Петербурге», 2006 г.

В настоящее время, в сотрудничестве с ученым компания ведет работы по созданию новых магнезиально-шунгитовые строительных материалов, предназначенных для борьбы с биоповреждениями зданий и сооружений. Предварительные исследования свидетельствуют о перспективности исследований в данном научном направлении.

О компании. Компания ООО «АЛЬФАПОЛ» создана в 1997 году и стала первой российской фирмой, освоившей массовый выпуск самовыравнивающихся, готовых к использованию сухих растворных смесей на магнезиальном и гипсовом вяжущих. Стратегическое направление деятельности компании «АЛЬФАПОЛ» - разработка и использование для отделки помещений и зданий, безопасных для здоровья человека материалов - бесцементных сухих строительных смесей (более 20 наименований). Из состава смесей полностью исключен портландцемент. Он заменен более перспективными вяжущими - гипсом и магнезитом. В результате были созданы материалы, отвечающие современной технологии строительства и способствующие сохранению здоровья населения. На специальные магнезиалъно-шунгитовые смеси в 2003 году компанией «АЛЬФАПОЛ» был получен патент на изобретение (№ 2233255), и фирма приступила к выпуску специальных покрытий пола и штукатурок. Компания производит сухие строительные смеси, имеет строительное подразделение. В составе компании организован Испытательный исследовательский центр (далее Центр) защиты от электромагнитных полей. Центр оснащен современными приборами - измерителями электромагнитных полей широкого спектра частот, аккредитован на техническую компетентность и зарегистрирован в Государственном реестре № РОСС RU. 0001 515297. Область аккредитации Центра: измерение электромагнитных полей на рабочих местах персонала, в окружающей среде, жилых общественных, производственных зданиях, офисных помещениях.