# Сравнительные характеристики бетонов выполненных на основе портландцемента и магнезита

Фирма «Альфа-Пол» существует вот уже на протяжении 10 лет. За эти годы мы заметили некоторые закономерности в поведении своих заказчиков и людей, которые по тем или иным причинам нашими заказчиками не стали. Сегодня мы хотели бы поделиться с Вами своими наблюдениями, а также начать изменять сложившуюся ситуацию.

Главные моменты, на которые, как правило, обращают внимание при заказе промышленных полов:

Стоимость материалов и работ;

Сроки исполнения работ;

Надежность и популярность выбираемого решения;

Размеры эксплуатационных затрат на содержание заказываемого пола в будущем;

Долговечность заказываемого пола;

Соотношение (цена) / (полезные свойства)

Влияние заказываемого решения на состояние здоровья находящихся в помещении людей и находящихся там предметов и техники;

Гарантии, которые предоставляет фирма, производящая материалы и выполняющая работы по устройству пола.

Т.е. если резюмировать все перечисленные моменты, то в общем, в настоящее время поведение типичных заказчиков можно назвать недальновидным. Естественно, мы говорим лишь о тех случаях, когда заказчик действительно заинтересован в получении качественного пола. В остальных случаях, когда такого интереса нет, есть другие критерии выбора материалов для устройства пола (возможность получения отката, возможность поставить галочку в графе «выполнены работы», необходимость уложиться в малый бюджет и т.п.) – такие случаи в рамках данной статьи мы не рассматриваем.

Также часто выбор делается неосознанно, в результате отсутствия достаточной объективной информации по материалу. В этой статье мы хотим провести сравнение характеристик обычного бетона, полученного на основе портландцемента и магнезиального бетона, который в настоящее время приобретает широкое распространение в нашей стране (как всегда наверстывая упущенное, вслед за европейскими странами).

Мы решили сначала сравнить основные технически характеристики. Результат сведения различных показателей в единую таблицу:

| Свойства материалов | Бетоны тяжелые, с упрочненным верхним слоем | Продукция ТМ «Альфапол» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Покрытие пола «КР» «антирадон» | Покрытие пола «АК» «антистатик» | Покрытие пола «АБШ» «экран» | Штукатурка «ШТ –1» «экран» |
| Трещинообразование | да | нет | нет | нет | нет |
| Усадочность | да | нет | нет | нет | нет |
| Интенсивность воздействия воды | малая | малая | малая | малая | малая |
| Износостойкость, г/см2 | 0,7 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,7 | - |
| Адгезия, кг/см 2 | 0,5-1 | Более 3,5 | Более 3,5 | Более 3 | Не менее 2 |
| Маслобензостойкость | Большая | Большая | Большая | Большая | Большая |
| Морозостойкость, марка, (F) | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| Негорючесть | да | да | да | да | да |
| Стойкость к радону | нет | да | нет | нет | нет |
| Стойкость к неионизирующим излучениям | нет | нет | нет | да | да |
| Предел прочности (на сжатие, класс, кг/см 2) | В40 | 500-650 | 500-650 | В30 | 200-250 |
| Предел прочности при изгибе, кг/см2 | 40-60 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 90 | Не менее 70 |

А теперь давайте сделаем практические выводы из сравнения приведенных характеристик бетонов на основе портландцемента и магнезиального бетона. Также, мы постараемся обратить внимание читателя на то, как эти выводы относятся к тем нюансам, которые заказчиком, как правило, забываются, о которых мы говорили выше.

По сравнению с обычными бетонами:

Магнезиальные бетоны не образуют трещин, поскольку обладают пониженным показателем усадочности. Это значит, что уменьшаются эксплуатационные расходы. Ведь основная доля этих расходов – ремонт трещин.

Магнезиальные полы не уступают бетонным по допустимой интенсивности воздействия воды. Вопреки расхожим мнениям.

Магнезиальные полы обладают повышенной устойчивостью к истиранию. Следовательно прослужат они дольше, чем обычные бетонные полы с топингом.

Магнезиальные полы обладают повышенным показателем адгезии, что позволяет им более плотно стыковаться с основанием. Что в купе со свойством трещиностойкости делает материал очень устойчивым к механическим воздействиям. Что еще сильнее снижает эксплуатационные затраты.

Отличие от полов на основе упрочнённого бетона (топинга)  заключается в том, что магнезиальные бетоны однородны по всей толщине и используя их вы уже не рискуете, что деформированный или разрушенный верхний слой пропустит нефтепродукты, а те в свою очередь начнут разрушать основание. Магнезиальный бетон однороден!

Магнезиальные составы обладают свойством защиты от радона. Это одно из уникальный свойств, обусловленное использованием специальных добавок. Особенно актуальным его делает тот факт, что большинство подвалов в жилых домах и производственных зданиях крупных городов заражены радоном. От этого вредного явления нужно защищаться.

Специальные магнезиальные составы "Альфапол" обладают свойством защиты от неионизирующих (электромагнитных) излучений. Это одно из уникальных свойств материалов ТМ «Альфапол»

Магнезиальные бетоны обладают повышенными показателями предела прочности на сжатие и на изгиб.

Таким образом, если сопоставить эти преимущества магнезиального бетона с теми нюансами, которые заказчики промышленных полов, как правило упускают из вида, то можно сделать очень интересный вывод. Заказывая магнезиальные полы Вы решаете ряд вопросов на будущее:

Магнезиальные полы имеют пониженные эксплуатационные затраты. Не смотря на то, что и материалы и работы стоят несколько дороже устройства обычного бетонного пола – это с лихвой окупается в эксплуатации. Залил – и забыл!

Фирма «Альфа-Пол» дает на все свои материалы заводскую гарантию, таким образом, Вы можете быть еще больше уверены в качестве создаваемого покрытия. Уверенность – важное качество лидера!

Магнезиальные полы служат 15-20 лет. Это достаточно хороший срок, по сравнению с другими решениями. Это обстоятельство позволяет еще больше снизить затраты на эксплуатацию полов и направить средства на развитие бизнеса.

Итак, мы описали типичные моменты непонимания, которые имеются у заказчиков промышленных полов. Надеемся, что мы достигли своей цели, попытавшись этой статьей помочь заказчикам лучше понять свои потребности. А мы сможем удовлетворить любые запросы, касающиеся создания промышленных полов!

Будем рады ответить на любые вопросы, касающиеся устройства промышленных полов!