АЛЮМИНИЙ/ СТАЛЬ. ПОТАЙНОЙ БОРТИК 120°

| Артикул | d1, mm | L, mm | d2, mm | K, mm | M, mm | I, mm | W, mm | E min, mm | E max, mm | диаметр сверла, mm | Срез | Разрыв | Тип упаковки | Вес упаковки | Вес коробки | Количество в упаковке | Количество в коробке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01020003006 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 0,90 | 30,0 | 7,30 | 1,80 | 1,5 | 3,5 | 3,1 | 850 | 850 | 1 | 544 г | 4,352 г | 500 | 4 000 |
| 01020003008 |  | 8,0 |  |  |  | 9,30 |  | 3,5 | 5,5 |  |  |  | 1 | 557 г | 4,452 г | 500 | 4 000 |
| 01020003010 |  | 10,0 |  |  |  | 11,30 |  | 5,5 | 7,0 |  |  |  | 1 | 568 г | 4,540 г | 500 | 4 000 |
| 01020003012 |  | 12,0 |  |  |  | 13,30 |  | 7,0 | 9,0 |  |  |  | 1 | 587 г | 4,692 г | 500 | 4 000 |
| 01020003014 |  | 14,0 |  |  |  | 15,30 |  | 9,0 | 11,0 |  |  |  | 1 | 595 г | 4,760 | 500 | 4 000 |
| 01020003016 |  | 16,0 |  |  |  | 17,30 |  | 11,0 | 13,0 |  |  |  | 1 | 653 г | 5,220 | 500 | 4 000 |
| 01020003206 | 3,2 | 6,0 | 6,0 | 0,90 | 30,0 | 7,30 | 1,80 | 1,5 | 3,5 | 3,3 | 850 | 1.150 | 1 | 546 г | 4,368 г | 500 | 4 000 |
| 01020003208 |  | 8,0 |  |  |  | 9,30 |  | 3,5 | 5,5 |  |  |  | 1 | 559 г | 4,468 г | 500 | 4 000 |
| 01020003210 |  | 10,0 |  |  |  | 11,30 |  | 5,5 | 7,0 |  |  |  | 1 | 570 г | 4,556 г | 500 | 4 000 |
| 01020003212 |  | 12,0 |  |  |  | 13,30 |  | 7,0 | 9,0 |  |  |  | 1 | 589 г | 4,708 г | 500 | 4 000 |
| 01020003215 |  | 15,0 |  |  |  | 16,30 |  | 9,0 | 11,0 |  |  |  | 1 | 605 г | 4,836 г | 500 | 4 000 |
| 01020003218 |  | 18,0 |  |  |  | 19,30 |  | 11,0 | 13,0 |  |  |  | 1 | 621 г | 4,968 г | 500 | 4 000 |
| 01020004006 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 1,00 | 30,0 | 7,60 | 2,20 | 1,5 | 3,0 | 4,1 | 1.300 | 1.960 | 1 | 727 г | 5,812 г | 500 | 4 000 |
| 01020004008 |  | 8,0 |  |  |  | 9,60 |  | 3,0 | 5,0 |  |  |  | 1 | 803 г | 6,420 г | 500 | 4 000 |
| 01020004010 |  | 10,0 |  |  |  | 11,60 |  | 5,0 | 6,5 |  |  |  | 1 | 824 г | 6,588 г | 500 | 4 000 |
| 01020004012 |  | 12,0 |  |  |  | 13,60 |  | 6,5 | 8,5 |  |  |  | 1 | 848 г | 5,085 г | 500 | 3 000 |
| 01020004014 |  | 14,0 |  |  |  | 15,60 |  | 8,5 | 10,5 |  |  |  | 1 | 903 г | 5,415 г | 500 | 3 000 |
| 01020004016 |  | 16,0 |  |  |  | 17,60 |  | 10,5 | 12,5 |  |  |  | 2 | 920 г | 5,520 г | 500 | 3 000 |
| 01020004018 |  | 18,0 |  |  |  | 19,60 |  | 12,5 | 14,5 |  |  |  | 2 | 1,010 г | 6,060 г | 500 | 3 000 |
| 01020004020 |  | 20,0 |  |  |  | 21,60 |  | 14,5 | 16,5 |  |  |  | 2 | 1,031 г | 6,186 г | 500 | 3 000 |
| 01020004806 | 4,8 | 6,0 | 9,0 | 1,20 | 30,0 | 8,00 | 2,75 | 0,5 | 3,0 | 4,9 | 1.870 | 2.790 | 2 | 1,254 г | 7,521 г | 500 | 3 000 |
| 01020004808 |  | 8,0 |  |  |  | 10,00 |  | 3,0 | 4,5 |  |  |  | 2 | 1,276 г | 7,653 г | 500 | 3 000 |
| 01020004810 |  | 10,0 |  |  |  | 12,00 |  | 4,5 | 6,0 |  |  |  | 2 | 1,334 г | 8,001 г | 500 | 3 000 |
| 01020004812 |  | 12,0 |  |  |  | 14,00 |  | 6,0 | 8,0 |  |  |  | 2 | 1,359 г | 8,151 г | 500 | 3 000 |
| 01020004814 |  | 14,0 |  |  |  | 16,00 |  | 8,0 | 10,0 |  |  |  | 2 | 765 г | 6,120 г | 250 | 2 000 |
| 01020004816 |  | 16,0 |  |  |  | 18,00 |  | 10,0 | 12,0 |  |  |  | 1 | 778 г | 6,220 г | 250 | 2 000 |
| 01020004818 |  | 18,0 |  |  |  | 20,00 |  | 12,0 | 14,0 |  |  |  | 1 | 841 г | 5,045 г | 250 | 1 500 |
| 01020004821 |  | 21,0 |  |  |  | 23,00 |  | 14,0 | 17,0 |  |  |  | 1 | 865 г | 5,187 г | 250 | 1 500 |
| 01020004824 |  | 24,0 |  |  |  | 26,00 |  | 17,0 | 20,0 |  |  |  | 2 | 708 г | 4,247 г | 200 | 1 200 |
| 01020004827 |  | 27,0 |  |  |  | 29,00 |  | 20,0 | 23,0 |  |  |  | 2 | 816 г | 4,894 г | 200 | 1 200 |
| 01020004830 |  | 30,0 |  |  |  | 32,00 |  | 23,0 | 25,0 |  |  |  | 2 | 835 г | 5,010 г | 200 | 1 200 |
| 01020004835 |  | 35,0 |  |  |  | 37,00 |  | 25,0 | 30,0 |  |  |  | 2 | 698 г | 4,186 г | 150 | 900 |
| 01020005006 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 1,20 | 30,0 | 8,00 | 2,75 | 0,5 | 3,0 | 5,1 | 2.150 | 3.000 | 2 | 1,266 г | 7,596 г | 500 | 3 000 |
| 01020005008 |  | 8,0 |  |  |  | 10,00 |  | 3,0 | 4,5 |  |  |  | 2 | 1,288 г | 7,728 г | 500 | 3 000 |
| 01020005010 |  | 10,0 |  |  |  | 12,00 |  | 4,5 | 6,0 |  |  |  | 2 | 1,346 г | 8,076 г | 500 | 3 000 |
| 01020005012 |  | 12,0 |  |  |  | 14,00 |  | 6,0 | 8,0 |  |  |  | 2 | 1,371 г | 8,226 г | 500 | 3 000 |
| 01020005014 |  | 14,0 |  |  |  | 16,00 |  | 8,0 | 10,0 |  |  |  | 2 | 771 г | 6,170 г | 250 | 2 000 |
| 01020005016 |  | 16,0 |  |  |  | 18,00 |  | 10,0 | 12,0 |  |  |  | 1 | 784 г | 6,270 г | 250 | 2 000 |
| 01020005018 |  | 18,0 |  |  |  | 20,00 |  | 12,0 | 14,0 |  |  |  | 1 | 847 г | 5,082 г | 250 | 1 500 |
| 01020005020 |  | 20,0 |  |  |  | 22,00 |  | 14,0 | 16,0 |  |  |  | 1 | 866 г | 5,195 г | 250 | 1 500 |
| 01020005025 |  | 25,0 |  |  |  | 27,00 |  | 16,0 | 21,0 |  |  |  | 2 | 801 г | 4,807 г | 200 | 1 200 |
| 01020005030 |  | 30,0 |  |  |  | 32,00 |  | 21,0 | 25,0 |  |  |  | 2 | 821 г | 4,924 г | 200 | 1 200 |