Таблица сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с применением теплоизоляционного материала ПС, λ = 0,059 Вт/(м°С)

| Наименование материала ограждающей конструкции | Коэффициент теплопроводности материала стены, λ, [Вт/(м°С)] | Толщина стены, мм | Термическое сопротивление неутепленной стены, м²°C/Вт | Сопротивление теплопередаче стены с теплоизоляционным слоем 4 см, R, [м²°C/Вт] | Сопротивление теплопередаче стены с теплоизоляционным слоем 6 см, R, [м²°C/Вт] | Сопротивление теплопередаче стены с теплоизоляционным слоем 8 см, R, [м²°C/Вт] | Сопротивление теплопередаче стены с теплоизоляционным слоем 10 см, R, [м²°C/Вт] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпич силикатный | 0,7 | 250 510 640 | 0,36 0,73 0,91 | 1,2 1,57 1,75 | 1,53 1,91 2,09 | 1,87 2,24 2,43 | 2,21 2,58 2,77 |
| Кирпич керамический полнотелый | 0,47 | 250 510 640 | 0,53 1,09 1,36 | 1,37 1,92 2,2 | 1,71 2,26 2,54 | 2,05 2,6 2,88 | 2,39 2,94 3,22 |
| Кирпич керамический пустотный | 0,35 | 250 510 640 | 0,71 1,46 1,83 | 1,55 2,3 2,67 | 1,89 2,63 3,01 | 2,23 2,97 3,34 | 2,57 3,31 3,68 |
| Пенобетон (газосиликат) м. 600 | 0,14 | 200 300 400 | 1,43 2,14 2,86 | 2,27 2,98 3,7 | 2,61 3,32 4,03 | 2,94 3,66 4,37 | 3,28 4 4,71 |
| Шлакоблок | 0,41 | 190 390 | 0,46 0,95 | 1,3 1,79 | 1,64 2,13 | 1,98 2,47 | 2,32 2,81 |