Технологическая карта по монтажу четырехслойной системы на стенах из силикатного, керамического кирпича, бетона (железобетона) 
с внутренней или фасадной стороны здания

В основе настоящего описания штукатурных отделочных работ по монтажу системы с использованием теплоизоляционного материала ПС, лежат инструкции и предписания завода-изготовителя.

Теплоизоляционный материал ПС предназначен для оштукатуривания стен зданий с целью их теплоизоляции и выравнивания. Материал может применяться как с фасадной, так и с внутренней стороны стен здания.

1.Подготовка поверхности

1.1.Перед нанесением теплоизоляционного материала ПС на поверхности с высокой впитывающей способностью, основание необходимо смочить водой или загрунтовать жидким раствором ПСА.

1.2. На неравномерно или слабо-впитывающие поверхности (гладкие бетонные основания), рекомендуется для создания «адгезионного моста» и улучшения сцепления ПСА с основанием:

- нанесение цементно-песчаного раствора методом «набрызга»;

- нанесение клеевой армирующей смеси  под зубчатый шпатель;

- закрепление на основании штукатурной армирующей сетки (стальной оцинкованной сварной или ЦПВС), так чтобы она в дальнейшем оказалась на расстоянии 1-2 см от основания.

1.3. Запрещается наносить теплоизоляционный материал ПС на ранее окрашенные поверхности, ветхие основания, а также при наличии масляных, мастичных и прочих загрязнений, не обеспечивающих достаточной адгезии материала к основанию. Поверхность основания должна быть очищена и при необходимости обработана грунтовкой глубокого проникновения.

1.4. При проведении грунтовочных работ нанесение материала ПС возможно через 24 часа. Поверхности, обработанные цементно-песчаным раствором или клеевой смесью, следует слегка смочить водой.

2. Нанесение теплоизоляционного материала ПС

2.1. Приготовление раствора и нанесение теплоизоляционного материала ПС производится машинным способом (с помощью штукатурных машин) или вручную (с помощью штукатурного инструмента), согласно инструкции по приготовлению раствора. Применение штукатурных машин значительно сокращает сроки выполнения работ и трудозатраты.

2.2. Нанесение ПСА слоем более 60 мм следует проводить в несколько проходов: первый – не более 60 мм, последующие – не более 40 мм. Максимальная толщина слоя теплоизоляционного материала ПС составляет 200 мм.

2.3. При достижении необходимой толщины слоя наносимого утеплителя, плоскость ПСА выравнивается правилом. Излишки материала снимаются, выведенная правилом поверхность не затирается.

2.4. При толщине слоя ПСА более 100 мм допускается его нанесение на основание опалубочным методом: производится монтаж опалубки на заданном расстоянии от основания и раствором ПСА заполняется пространство между стеной и опалубкой. Демонтаж опалубки производится по мере схватывания раствора в зависимости от температурных и влажностных условий.

3. Нанесение выравнивающего армирующего слоя

3.1. Следующим слоем в теплоизоляционной системе является армирующая штукатурка. Штукатурка наносится поверх слоя ПСА при помощи шпателя или штукатурной стальной гладилки. Толщина наносимого слоя составляет от 5 до 8 мм.

3.2. В армирующую штукатурку закатывается армирующая штукатурная стеклосетка плотностью не менее 160 г/м², ячейкой 4 ˣ 4 или 5 ˣ 5 мм:

- наносится 3 - 4 мм раствора штукатурки при помощи зубчатой гладилки;

- накладывается армирующая стеклосетка и закатывается гладилкой в слой штукатурки;

- сверху наносится “мокрое по мокрому” еще 2 – 3 мм штукатурки.

4. Грунтовка глубокого проникновения

4.1. Выравнивающий армирующий слой системы обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения (или другой аналогичной грунтовкой) в 2 прохода с помощью кисти или валика.

4.2. К моменту нанесения грунтовки основание должно быть сухим и чистым, обладать несущей способностью.

В качестве декоративного финишного покрытия четырехслойной системы рекомендуются к применению:

- фасадные лакокрасочные системы на силикатной, силиконовой или силоксановой основе;

- различные виды декоративных штукатурок (минеральные декоративные штукатурки, фактурные штукатурки, финишные шпатлевки, а также декоративные штукатурки на полимерном связующем) с последующей покраской или заколерованные в массе;

- облицовочный камень с удельным весом не более 50 кг на квадратный метр;

- другие облицовочные материалы с высокой степенью паропроницаемости (не ниже 0,09 мг/(м·ч·Па)).

Варианты декоративной отделки зависят от дизайнерского и колеровочного решения, согласованного с заказчиком.