# Царевин ключ-2000

«Самая совершенная технология получения питьевой воды высокого качества изобретена природой, так как природа трудилась над этим изобретением миллиарды лет…»

Установка для очистки и кондиционирования питьевой воды

«Царевин ключ-2000»

(описание и инструкция по эксплуатации)

1. Назначение установки.

Водоочиститель-кондиционер «Царевин Ключ-2000» предназначен для получения питьевой воды высокого качества, близкой по химическому составу и органолептическим свойствам к природной родниковой воде, путем доочистки воды из хозяйственно-питьевого водопровода, скважин, колодцев и поверхностных источников.

2. Принципы очистки и кондиционирования.

В работе фильтра «Царевин Ключ-2000» применяется технология очистки и кондиционирования воды, основанная на моделировании природных процессов самоочищения воды. В качестве очищающих и кондиционирующих материалов использованы горные породы и минералы: шунгитовая порода, доломит и кварцевый песок.

Вода последовательно проходит через три картриджа с фильтрующей загрузкой: вначале – через картридж с шунгитовой загрузкой, в которой происходит каталитическое окисление органических и хлорорганических веществ, частичная абсорбция тяжелых металлов и обеззараживание воды, которая естественным образом подкисляется шунгитом до рН ~ 5,5.

Далее подкисленная вода проходит через доломит, который частично растворяется, обогащая воду кальцием, магнием и микроэлементами, а также происходит нейтрализация кислой воды до рН = 7÷7,5. При этих условиях образуется осадки гидроокиси железа и алюминия, которые захватывают из воды соединения тяжелых металлов и радионуклидов.

Затем вода проходит через слой зернистого песка, который задерживает гидроокиси железа и алюминия, при этом вода восстанавливает свою природную структуру.

3. Конструктивное исполнение.

Для водоочистителя-кондиционера используются три корпуса от фильтра типа «Гейзер-Джамбо 10”/20”» и комплектующие к ним (картриджи, краны, переходники и гибкие подводки).

4. Эффективность очистки.

Таблица

| Компонент | Исходная водопроводная вода, мг/л | Очищенная вода, мг/л |
| --- | --- | --- |
| алюминий | 0,4 | менее 0,005 |
| железо | 0,58 | менее 0,001 |
| марганец | 0,04 | менее 0,001 |
| медь | 0,005 | менее 0,001 |
| кадмий | 0,0008 | менее 0,0001 |
| цинк | 0,2 | менее 0,001 |
| кобальт | 0,01 | менее 0,001 |
| кальций | 10 | 20 |
| магний | 2,1 | 3,6 |
| ацетон | 0,001 | 0,00001 |
| бензол | 0,004 | менее 0,001 |
| толуол | 0,0007 | менее 0,00002 |
| хлороформ | 0,02 | менее 0,003 |
| дихлорфенил трихлорэтан (ДДТ) | 0,00015 | менее 0,000005 |
| фенол | 0,05 | менее 0,001 |
| рН | 6,7 | менее 7,05 |

5. Технические характеристики.

| 1 | Рекомендуемая скорость фильтрации | 2000 л/сутки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общий ресурс картриджей | до 50 000 литров |
| 3 | Периодичность регенерации шунгитового картриджа | через каждые 5000 литров |
| 4 | Периодичность промывки и добавки доломитового картриджа | через каждые 15000 литров |
| 5 | Периодичность промывки песчаного картриджа | через каждые 10000 литров |
| 6 | Рабочее давление | от 2 до 8 атм |
| 7 | Температура воды, не более | 40оС |
| 8 | Масса без упаковки, не более | 6,5 кг |

6. Комплект поставки фильтра «Царевин Ключ-2000».